###### Le 13/06/2019

Matériel d’analyse physico-chimique

##### présent à l’IUT de Bourges

## et disponible pour les entreprises

## privées et publiques

But :

- Formation des étudiants,

- Réalisation d'analyses chimiques et physiques, en routine, de matériaux synthétiques ou naturels,

- Coopérations scientifiques entre des entreprises du secteur privé ou public et des chercheurs de l'IUT.

Moyens d'Analyse :

Rq. : Les appareils les plus récents sont indiqués en gras et soulignés.		[ ] : Logiciels

1) Microscopes Optiques

- Un microscope optique polarisant et inversé Olympus PME 3 muni d’une caméra numérique.

- Enregistrement de photos et de films sur ordinateur,

- Un microscope optique polarisant Olympus BX60 muni d’une platine chauffante Linkam LTS350 et d’une camera numérique.

- Analyse thermique de 20 à 350°C (étude de changements de phases, ex. : Polymères, etc.),

- Enregistrement de photos et de films sur ordinateur [Nazca, Linksys32, Replay, Archimed].

2) Microscope Electronique à balayage (MEB)

- MEB Zeiss Sigma 300 Gemini équipé d’un système de microanalyse Oxford Instruments X-Act et de détecteurs variés (électrons secondaires et rétrodiffusés)

- Préparation des échantillons : Polissage, découpe et dépôt d'une couche d'or,

- photos numériques (grossissement de 40 à 400 000 fois) [SmartSEM],

- mesure des concentrations des éléments chimiques [Aztec].

3) Diffractomètre à rayons X (DRX) (en panne pour le moment)

- Un diffractomètre X'Pert de Philips

Identification de phases cristallines naturelles ou synthétiques [X’Pert] :

- analyse de poudres désorientées après tamisage et broyage,

- analyse d’une plaque polie,

- possibilité de travailler en incidence rasante.

4) Spectromètres

- Spectromètre d’absorption atomique (SAA) Unicam 989 MKI + four graphite GF90 plus [Solaar 32] :

- mesures de très faibles concentrations des éléments chimiques de l’ordre du g/l

- Spectrophotomètre UV 1800 de Shimadzu : Analyse quantitative [UV Probe],

- Spectromètre infrarouge (FTIR) Nicolet 380 : Identification de phases organiques [EZ Omnic],

- Chromatographie en phase gazeuse / spectromètre de masse (GC / MS) (CPG 6850 / MS 5973 d’Agilent) :

- Identification de phases organiques et mesure de concentrations [MDS Chemstation].

5) Analyses thermiques

- DSC Q10 de TA Instruments :

- Enregistrement d'un thermogramme entre –90°C et 400°C : Mesure des échanges thermiques sous azote [TA Universal Analysis],

- DSC / TG : Labsys de Setaram :

- Enregistrement d'un thermogramme entre 20 et 1600°C : Mesure des échanges thermiques et de la variation de masse sous argon ou sous air.

6) Chromatographes

- Chromatographie en phase gazeuse / spectromètre de masse (CPG / MS) (CPG 6850 / MS 5973 d’Agilent) :

- Identification de phases organiques et mesure de concentrations [MDS Chemstation].,

- Chromatographie en phase gazeuse (CPG 7820A d’Agilent ; détecteurs F.I.D. et T.C.D.) :

- Identification de phases organiques et mesure de concentrations [Open Lab],

- Chromatographie en phase liquide (HPLC) Waters (Pompe 515, détecteur UV 2487) disposant d’une pompe isocratique :

- Identification de molécules organiques et mesure de concentrations [Millenium].

7) Electrochimie

- Potentiostat / galvanostat Voltalab PGP 201 de Tacussel (Radiometer) [Voltamaster].

8) Bombe calorimétrique

- Calorimètre 1341 de Parr Instrument

- Mesure du PCI

9) Divers

- Caméra thermique ThermaCAM de FLIR Systems.

- Analyses de paillasse en chimie,

- Attaque chimique d’un échantillon et révélation de sa microstructure, mesures de dureté, essai de résilience, essai de traction,

- Location de salles, etc.

- matériels de mesures électriques : oscilloscopes numériques, multumètres, générateurs de tension, fréquencemètres, …